Гарантійні умови та допустимі відхилення

врізних профіль– ручок

Дані положення поширюється на перевірку якості профілів з алюмінію, а саме врізні профіль - ручки Ferro Fiori (M7090, M8040, M8060, M8010, M8030, M8050, M0022, M0021, M 9030), ручки Marella M16029, ручки Cosma (M711, M766, М597, М622) (далі – Товар та/або Виріб та/або Деталь).

Положення встановлює прийнятні норми відхилень для Товарів, які враховують характерні особливості технологічного процесу їх виробництва. Ці норми дозволяють забезпечити відповідність продукції визначеним якісним критеріям, з урахуванням технологічних нюансів, які можуть впливати на кінцевий результат.

- Загальні положення

- Якість Товарів повинна відповідати стандарту Виробника з урахуванням вимог, встановлених даними положеннями.

- До виробничих дефектів належать оптичні або механічні відхилення, які помітні без спеціальних приладів або за допомогою стандартних засобів спостереження.

- Оцінювання суб’єктивних дефектів (таких як подряпини, нерівномірність фарбування, вкраплення, шагрень, вм’ятини, плями, сколи) здійснюється за наступних умов:

- умови освітлення: огляд проводиться в приміщенні з розсіяним світлом від люмінесцентних (флуоресцентних) ламп або за природного освітлення без потрапляння прямих сонячних променів. Колірна температура освітлення має становити 4000–6500 К, що відповідає стандартам для виробничих приміщень;

- інтенсивність освітлення: не більше 1000 лк, відповідно до вимог, встановлених для лабораторних приміщень;

- відстань огляду: 60 см від поверхні об’єкта, що перевіряється;

- положення об’єкта: виріб розміщується у вертикальному або горизонтальному положенні;

- кут огляду: нахил виробу до лінії погляду спостерігача повинен становити 70–90°;

- час огляду: огляд лицьової сторони проводиться протягом до 10 секунд, а зворотної сторони – до 5 секунд.

- Дефекти, виявлені при перевірці, що здійснюється за інших умов, не враховуються.

- Дефекти, невидимі при зазначених вище умовах, але помітні на дотик або візуально, але з меншої відстані, будуть розцінюватися як допустимі.

- Для Товарів, визначених даними положеннями, допускаються незначні подряпини, дефекти фарбового покриття, вм’ятини, сколи, пухирі, вкраплення на поверхні, що не впливають на фізико-механічні характеристики виробу при подальшому використанні.

- Допустимі величини відхилень визначаються додатками (Додаток 1, Додаток 2) до даних положень.

- Гарантійні зобов’язання

- Покупець має перевірити якість зовнішньої поверхні Товару (включаючи забруднення, подряпини, вм’ятини, механічні пошкодження, дефекти фарбування тощо) та їх відповідність прийнятним нормам відхилень, встановлених даними положеннями, протягом гарантійного терміну на Товар.

- Після закінчення гарантійного терміну сторони вважають, що всі зазначені дефекти є наслідком неналежного поводження з Товаром (неправильне транспортування, зберігання, експлуатація тощо), та такий Товар не підлягає рекламаційному зверненню.

- Гарантія не поширюється на випадки:

- використання Товару не за призначенням;

- пошкодження поверхні, спричинені порушенням умов зберігання, пакування, транспортування або експлуатації Товару після його отримання;

- навмисне псування Товару;

- пошкодження внаслідок форс-мажорних обставин;

- виконання Покупцем операцій, які змінюють зовнішній вигляд Товару, таких як розпилювання, свердління тощо;

- деталі, що були використані в процесі монтажу.

До гарантійних зобов’язань належить усунення недоліків, що виникли з вини Виробника, або заміна деталей, в яких виявлено виробничий дефект.

Додаток 1 Врізний профіль - ручка Ferro Fiori (M7090, M8040, M8060, M8010, M8030, M8050, M0022, M0021); Ручка Cosma (M711, M766, M597, M622); Ручка Marella M16029 При перевірці лицьової та зворотної сторони за даними положеннями наведені нижче пункти, що належать до дефектів поверхні, є максимально допустимими. Допустимі відхилення по якості сумарно на одному Виробі: - на лицьовій стороні Виробу (деталі) – не більше 2 (двох) дефектів, - на зворотній (тильній) стороні Виробу (деталі) – не більше 3 (трьох) дефектів, - на монтажній (невидимій) стороні Виробу (деталі), яка зайде в паз матеріалу – не обмежено. Допустимі відхилення по якості кожного типу дефекту на одному Виробі: 1. Вм’ятини неглибокі – заглиблення на поверхні. На деталі допускаються неглибокі вм’ятини діаметром не більше 3 мм, глибиною не більше 0,5 мм, які видимі при фронтальному огляді. Норми допуску на вм’ятини. Розмір деталі; Лицьова сторона; Тильна сторона; Монтажна частина. до 300 мм; Не допускається; Не допускається; Допускаються будь-які вм’ятини. від 300 до 600 мм; Не допускається; 1; Допускаються будь-які вм’ятини. від 600 до 1000 мм; 1; 1; Допускаються будь-які вм’ятини. більше 1000 мм; 1; 2; Допускаються будь-які вм’ятини. 2. Просвіти фарби – плями ледве світлішого кольору на поверхні. На деталі допускаються просвіти фарби розміром не більше 2 мм, які видимі при фронтальному огляді. На фарбованих профілях внутрішня частина ручки (місце захвату рукою) менш профарбована та може мати структуру – це є нормою, через особливості фарбування. Норми допуску на просвіти фарби. Розмір деталі; Лицьова сторона; Тильна сторона; Монтажна частина. до 300 мм; Не допускається; 1; Допускаються будь-які просвіти. від 300 до 600 мм; 1; 2; Допускаються будь-які просвіти. від 600 до 1000 мм; 2; 3; Допускаються будь-які просвіти. більше 1000 мм; 3; 3; Допускаються будь-які просвіти. 3. Подряпини – пошкодження у вигляді смуги, риски на поверхні, заподіяне стороннім предметом. На деталі допускаються дрібні, не глибокі (волосяні) подряпини не в скупченому вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді. Норми допуску на не глибокі подряпини. Розмір деталі; Лицьова сторона; Тильна сторона; Монтажна частина. до 300 мм; Не допускається; 1; Допускаються будь-які подряпини. від 300 до 600 мм; Не допускається; 2; Допускаються будь-які подряпини. від 600 до 1000 мм; 1; 3; Допускаються будь-які подряпини. більше 1000 мм; 2; 4; Допускаються будь-які подряпини. На деталі не допускаються грубі, глибокі подряпини не в скупченому вигляді, розміром не більше 5 мм, які видимі при фронтальному огляді. Норми допуску на глибокі подряпини. Розмір деталі; Лицьова сторона; Тильна сторона; Монтажна частина. до 300 мм; Не допускається; Не допускається; Допускаються будь-які подряпини. від 300 до 600 мм; Не допускається; Не допускається; Допускаються будь-які подряпини. від 600 до 1000 мм; Не допускається; Не допускається; Допускаються будь-які подряпини. більше 1000 мм; Не допускається; Не допускається; Допускаються будь-які подряпини. 4. Пухирі – кулясті виступи на поверхні, заподіяні потраплянням повітря під покриття. На деталі допускаються дрібні пухирі розміром до 1 мм не в скупченому вигляді, які видимі при фронтальному огляді. Норми допуску на пухирі. Розмір деталі; Лицьова сторона; Тильна сторона; Монтажна частина. до 300 мм; Не допускається; 1; Допускаються будь-які пухирі. від 300 до 600 мм; 1; 2; Допускаються будь-які пухирі. від 600 до 1000 мм; 2; 3; Допускаються будь-які пухирі. більше 1000 мм; 3; 4; Допускаються будь-які пухирі. 5. Сколи – дрібні пошкодження покриття в результаті відшарування фарби. На деталі допускаються неглибокі сколи до 2 мм, які видимі при фронтальному огляді. Норми допуску на сколи. Розмір деталі; Лицьова сторона; Тильна сторона; Монтажна частина. до 300 мм; Не допускається; Не допускається; Допускаються будь-які сколи. від 300 до 600 мм; Не допускається; Не допускається; Допускаються будь-які сколи. від 600 до 1000 мм; Не допускається; Не допускається; Допускаються будь-які сколи. більше 1000 мм; Не допускається; Не допускається; Допускаються будь-які сколи. 6. Вкраплення – поодинокі локальні структурні нерівності під покриттям та на поверхні. Допускаються вкраплення під покриттям та на поверхні розміром до 1 мм, не в скупченому вигляді, які видимі при фронтальному огляді. Норми допуску вкраплень під покриттям та на поверхні. Розмір деталі; Лицьова сторона; Тильна сторона; Монтажна частина. до 300 мм; Не допускається; 1; Допускаються будь-які вкраплення. від 300 до 600 мм; 1; 2; Допускаються будь-які вкраплення. від 600 до 1000 мм; 2; 3; Допускаються будь-які вкраплення. більше 1000 мм; 3; 4; Допускаються будь-які вкраплення. 7. Відхилення від замовленого розміру деталі. Допускають граничні відхилення розмірів +/- 0,5 мм на один різ деталі. 8. Відхилення по кольору та відтінку. Допускається відмінність у відтінках одного кольору різних партій товару, при замовленні профілів в різний час. 9. Викривлення (прогин) Виробу. Не допускається будь яких викривлень Виробу. 10. Гарантійний термін. 1 (один) рік.

Додаток 2

Карта ручок-профілів з позначенням лицьової та тильної частин.

З картою профілів та позначенням лицьової та тильної частин можна ознайомитись нижче. Лицьова сторона позначена зеленим кольором. Тильна сторона – жовтим.

Врізний профіль - ручка Ferro Fiori

| Врізний проф.-ручка Ferro Fiori M 0022 | Врізний проф.- ручка M 0021 |
| --- | --- |
| Врізний проф.-ручка Ferro Fiori M 8050, M 8060 | Врізний проф.- ручка Ferro Fiori M 8030, M 8040 |
| Врізний проф.-ручка Ferro Fiori M 8010, M 7090 | Врізний проф.- ручка Ferro Fiori M 9030 |

Врізний профіль - ручка Cosma, Marella

| Ручка Cosma M 597 | Ручка Cosma M 622 |
| --- | --- |
| Ручка Cosma M 711, M 766 | Ручка Marella M 16029 |