Рекомендації для запобігання пожолобленості ЛДСП/ЛМДФ 
з двостороннім облицюванням

Пожолобленість (вигин, покоробленість) – один із поширених видів деформації ЛДСП з двостороннім облицюванням.

Найчастіше проявляється через різку зміну температури та вологості в приміщенні, особливо в осінньо-весняний період і на деталях довжиною більше ніж 1800 мм.

Допустимі норми пожолобленості ЛДСП/ЛМДФ з двостороннім облицюванням, які регламентовані виробниками плити, – 2 мм/пог.м.

Щоб запобігти пожолобленості деталей, рекомендовано:
1) Зберігати і транспортувати цілий матеріал та/або деталі в горизонтальному положенні на рівній поверхні, не допускаючи провисання чи прогину плити;

2) Провести акліматизацію матеріалу на рівній поверхні на об’єкті, де буде оброблятися чи монтуватися матеріал (рекомендовано протягом 24 годин);

3) У холодну пору року готові деталі розпакувати на об’єкті та протерти сухою ганчіркою, щоб прибрати можливий конденсат на їхній поверхні;

4) При виготовленні деталей висотою більше ніж 1800 мм та товщиною більше ніж 15 мм використовувати вирівнювачі (особливо якщо деталі виконуватимуть функцію фасадів). 

При ширині фасаду від 400 мм потрібно встановити 2 паралельно розміщені вирівнювачі з однаковою відстанню від країв та центру (Рис.1).

Нижче за QR-кодами – детальні інструкції з монтажу вирівнювачів Starke та Hettich.

5) Навіси розміщувати через кожні 400 мм фасаду. 

За їх допомогою також можна здійснити регулювання невеликого вигину плити, створюючи різний рівень натягу полотна крайніми та центральними навісами.

6) Підтримувати стабільний клімат у приміщенні з вологістю не вище ніж 65% та не нижче ніж 40%.