|  |  | Критерії контролю якості панелі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер документа : 142-TB-001(UA) |  |  |
| Метод оцінки якості поверхні " При перевірці лицьової та зворотної сторони за стандартом AMK - MB -009 наведені нижче пункти, що належать до дефектів поверхні, є максимально допустимими. Перевірка критеріїв оцінки якості повинна проводитися тільки у відповідності зі стандартом AMK - MB -009. Дефекти на поверхнях, перевірених по горизонталі або під іншим кутом і освітленням, не приймаються." |  |  |  |  |  |
| За стандартом AMK – MB -009; Відстань огляду : 700 мм Інтенсивність світла : 1000-2000лк Кут нахилу: вертикальний 30 градусів тип світла (денне світло, колірна температура) D 65: 6500 К Час огляду : максимум 20 секунд (лицьова сторона) максимум 10 секунд ( Зворотня сторона ) |  |  |  |  |  |
| NO. | ОПИС ДЕФЕКТУ |  | 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ |  |  |
| 1 | Перевірка лицьовий сторони Здуття Поглиблення-вм'ятини Плями |  | 2 шт на 1м 2 діаметром 0 - 3мм 1 шт на 1м 2 діаметром 3 - 5мм |  |  |
| 2 | Перевірка зворотньої сторони Здуття Поглиблення-вм'ятини Плями |  | 4 шт на 1 м 2 діаметром 0 - 2,5 мм 3 шт на 1 м 2 діаметром 2,5 - 6 мм 2 шт на 1 м 2 діаметром 6 - 10 мм 1 шт на 1 м 2 діаметром 10 - 15 мм (При перевірці поверхні панелі допускається одночасно максимум 2 з вищезгаданих критеріїв дефектів на 1 м 2 ) |  |  |
| 3 | Сліди на поверхні та інші поверхневі помилки (Зворотня сторона) |  | Дефекти, які не можуть бути виявлені протягом 10 секунд при огляді поверхні зворотньої сторони, згідно зі згаданим вище Стандартом AMK - MB -009, не приймаються в якості рекламації або дефекту. |  |  |
| 4 | Сліди на поверхні та інші поверхневі помилки (лицьова сторона) |  | Складки на плівці не допускаються. Розшарування плівки не допускається. (Відділення шарів плівки один від одного) Дефекти, які не можуть бути виявлено при огляді протягом 20 секунд згідно зі Стандартом AMK - MB -009, не приймаються в якості рекламації або дефекту. |  |  |
| 5 | Допуск на дефекти торців |  | По ширині (1220) мм) складає 7 мм з двох сторін, а по довжині (2800) мм) - 5 мм з двох сторін. |  |  |
| 6 | Викривлення плити |  | Допуск на викривлення складає не більше 4 мм по ширині (1220) мм) і не більше 10 мм по довжині (2800) мм). |  |  |
| 7 | Ефект Апельсинової кірки (Дзеркальний Ефект) |  | Перевірка ефекту апельсинової кірки відбувається відповідно із визначенням дзеркального ефекту (Рис.2) Результат тесту визначається останнім рядком, прочитаним точно і в повному обсязі. За стандартом AGT нормою є показник 5. Рис-1 Рис-2 |  |  |