 **Технічні умови і вимоги до якості деталей із плити МДФ ТМ «REZULT», вкритих захисно-декоративним покриттям із двох боків**

**Ці технічні умови поширюються на деревоволокнисті плити сухого способу виробництва, що вкриті захисно-декоративним покриттям із двох боків та повинні відповідати ГОСТ 3-014 та ТУ У 20.2-35255146-001:2010**

1. **Суб’єктивна оцінка дефектів**

Усі суб'єктивні дефекти (нерівності, вкраплення, вм'ятини, відхилення по краю, плями) повинні оцінюватися описаним нижче способом.

Умови для оцінки дефектів:

* Положення: встановлене положення – вертикальне.
* Світло: флуоресцентні лампи потужністю 6500°К, розсіяне світло або денне освітлення (без потрапляння прямих сонячних променів).
* Кут огляду: 45° (справа або зліва, не знизу і не зверху) до поверхні.
* Дистанція: 0,7 м.

Дефекти, які не помітні при зазначених вище умовах, але помітні на дотик або візуально в горизонтальній позиції або з меншої відстані, будуть розцінюватися як допустимі.

1. **Допустимі розміри дефектів на одній площині ламінованої поверхні плити (деталі), які більше 0,8 мм² та помітні при фронтальному огляді з відстані 0,7 м під кутом 45° протягом 30 секунд без застосування збільшувальних засобів.**

* Дефекти допускаються тільки для однієї ламінованої сторони.
* Сумарна кількість одночасно присутніх дефектів на 1 м² повинна бути не більше 5 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва дефекту** | **Площа деталі** | | | |
| **0,5 м²** | **1 м²** | **1,5 м²** | **2 м²** |
| Риски і подряпини | Допускаються довжиною не більше **20 см** в кількості **2 штук або 40 см** в кількості **1 штуки** | | Допускаються довжиною не більше **20 см** в кількості **4 штук або 40 см** в кількості **2 штук** | |
| Вм’ятини, «раковини» | Допускаються площею не більше **2,5 см²** | Допускаються площею не більше **5 см²** | Допускаються площею не більше **7,5 см²** | Допускаються площею не більше **10 см²** |
| Складки | Допускаються довжиною не більше **12,5 см** | Допускаються довжиною не більше **25 см** | Допускаються довжиною не більше **37,5 см** | Допускаються довжиною не більше **50 см** |
| Білі риски | Допустимі винятково на одній із сторін деталі. Розмір не регламентується виробником\* | | | |
| «Сивина» | Допускається сумарною площею не більше **2%** від поверхні матеріалу | | | |
| **100 см²** | **200 см²** | **300 см²** | **400 см²** |
| Повторні включення покриття | Допускаються сумарною площею не більше **5 см²** поверхні площини матеріалу | Допускаються сумарною площею не більше **10 см²** поверхні площини матеріалу | Допускаються сумарною площею не більше **15 см²** поверхні площини матеріалу | Допускаються сумарною площею не більше **20 см²** поверхні площини матеріалу |
| Плями (враховуючи чорні цятки) | Допускаються площею не більше **3,5 см²** поверхні площини матеріалу | Допускаються площею не більше **7 см²** поверхні площини матеріалу | Допускаються площею не більше **10,5 см²** поверхні площини матеріалу | Допускаються площею не більше **14 см²** поверхні площини матеріалу |

**\* Дефект допускається на одній із сторін деталі з двостороннім покриттям, адже на одній із сторін передбачається подальша обробка.**

1. **НЕ допустимі дефекти на одній площині ламінованої поверхні плити (деталі)**

Усі дефекти, які не описані в пункті 2 «Допустимі розміри дефектів на одній площині ламінованої поверхні плити (деталі)».

З технічними умовами до якості деталей із плити МДФ ТМ «REZULT» погоджуюсь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_